#### Technický list

| ## 2 K | ## Primer EP | ## Řada 47 |
| --- | --- | --- |

| Popis výrobku | : | Univerzální 2K primer (dvousložkový základní nátěr), rychleschnoucí a s velmi dobrou adhezí. |
| --- | --- | --- |
| Pojivová báze | : | Kombinace epoxidových pryskyřic |
| Stupeň lesku | : | matný |
| Obsah sušiny | : | 56 hmotn.% |
| Doporučená tloušťka suchého filmu | : | 30 µm |
| Teoretická vydatnost | : | 9,3 m²/kg (30µm) |
| Hodnota VOC Ø | : | 565 g/l |
| Hustota | : | 1,29 g/cm³ |
| Směšovací poměr (hmotn.) | : | 10 : 1 s tvrdidlem EP 46.00.024 |
| Doba zpracovatelnosti | : | cca 24 hod. |

| Viskozita (4mm) | : | dodávaná viskozita | 120 – 130 s |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | viskozita pro zpracování | 25 – 45 s |
| Způsob zpracování | : | vysokotlaké stříkání |  |
| - Tlak na trysce | : | 4 – 5 barů |  |
| - Velikost trysky | : | 1,5 mm |  |
| - Stříkání do kříže | : | 1 – 1 ½ |  |
| - Ředění | : | ZANSI 15.00.024 ( cca 15 – 20 % ) |  |

Sušení:

| Suchý proti prachu | Přelakovatelný | Pro montáž | Urychlený ohřevem | Vypalování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 min | 20 min | 30 min | možné např. 10 min / 80°C | - |

| Podklad: | Vynikající adheze na problematických podkladech ze železa a neželezných kovů, i na mnoha plastových podkladech. Vzhledem k velkému počtu kovových slitin a směsí plastů doporučujeme provádět předběžné adhezní zkoušky. |
| --- | --- |

| Ostatní: | Přelakovatelný všemi standardními krycími laky z našeho dodavatelského programu. |
| --- | --- |