#### Technický list

| ## 1 K | ## IKAROL Grundierung “M“ | ## 62.99.004.2 |
| --- | --- | --- |

| Popis produktu | : | Zvláště jemný 1K-základní nátěr pro termoplastické podklady z umělé hmoty citlivé na rozpouštědla. |
| --- | --- | --- |
| Tmelová/pojivová báze | : | Akrylátová pryskyřice |
| Stupeň lesku | : | matný |
| Pevná látka | : | 62 Váhy-% |
| Doporučená tloušťka Vysoušecí vrstvy | : | 20 µm |
| Teoretická užitkovost | : | 12,5 m²/kg (20 µm) |
| VOC-hodnota Ø | : | 429 g/l |
| Hustota | : | 1,42 g/cm³ |

| Viskozita (4 mm) | : | Viskozita dodávky : | 120 s |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Viskozita zpracování : | 30 s |
| Parametr zpracování | : | Vysokotlaké stříkání |  |
| - Tlak střiku | : | 4 – 5 bar |  |
| - Velikost trysky | : | 1,5 mm |  |
| - Natírání křížkově | : | 1 (krycí) |  |
| - Ředění | : | IKAROL 65.00.004 |  |

Schnutí:

| Prachově sucho | Přelakovatelné | Montážní stálost | Teplotně urychleno | Vypálení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 min | 30 min | 30 min | - | - |

V závislosti na parametrech jako je teplota vzduchu a objektu, tloušťka vrstvy, relativní vlhkost vzduchu a pohyb vzduchu.

| Podklad: | Na termoplastické umělé hmoty jako je polystyren. Z důvodu velkého množství umělohmotných clon je třeba v jednotlivých případech provést předběžné testy přilnavosti. |
| --- | --- |
| Ostatní: | Před nanášením základního nátěru je třeba z umělohmotných podkladů důkladně odstranit adhezní prostředky (např. čisticí prostředek “ T “ 25.00.008). |
| Uskladnění: | 12 měsíců v originálně uzavřených nádobách. |