Technický list

1K Shop Primer řada 22

Popis produktu: jedno komponentní základní barva s vysokou krycí silou a velmi rychlou odolností proti nabobtnání, (vhodná i jako prostředek ke zvýšení přilnavosti u 2K PUR laků,) na bázi alkyd-polymerové pryskyřice.

Stupeň lesku: 			mat

Teoretická vydatnost: 		10,3 m2/kg (30um)

# Doporučená tloušťka vrstvy: 	30 um

Pevná složka: 			55 – 60%

# Průměrná hodnota VOC: 		521g/l

Hustota: 				1,20 – 1,25 g/cm3

Viskosita (4mm):			dodávací viskosita:		90 s

Viskozita při zpracování:	30 – 35 s

Parametry pro zpracování:		nanášení vysokotlakým stříkáním

# Tlak stříkání:		4 – 5 bar

Průměr stříkací trysky:	1,5 mm

Způsob stříkání:		1 – 1 ½ křížově

Ředění:			ZANSI 15.00.024

# Schnutí:	zaschnutí na dotyk: 	15 – 20 min

Přelakovatelné:	30 min

Zaschnutí na montáž:	12 hod.

Tepelné urychlení:	-

Vypalování:		možné do 140 C (nebezpečí zažloutnutí)

Schnutí je závislé na dalších parametrech jako teplota vzduchu, teplota výrobku, tloušťka vrstvy, relativní vlhkost vzduchu a proudění vzduchu.

Podklad:	Určeno pro železo a neželezné kovy. U hliníku a u většiny neželezných kovů doporučujeme z důvodu rozdílných legovacích možností ověřit přilnavost. Všechny podklady musí být před nanášením Primeru řádně odmaštěny.

Ostatní:	Je možné přelakování výrobky 2K PUR (PUR PLUS po 10 min. do mokrého, PUR A po 90 min.)

Skladování:	12 měsíců v originálně uzavřených nádobách.