Technický list

WARNECKOL Polyfüller LT grau 2K 98.79.058.2

Popis produktu: dvou komponentní tmel na bázi polyesteru s vynikajícími vlastnostmi

Stupeň lesku: mat

Dodávaná konzistence: 1500-2000 mPa-s – při 701/s	Bod vzplanutí: A I

Charakteristické údaje:

viz bezpečnostní list 91/155/EWG

Pevná složka: 77%

Specifická váha: 1,7 g/cm3

Poměr tužení: 	100 dílů Polyfüller

2 díly Polyhärter 98.00.010

Ředění: D PUR Spez. Verdünnung 55.00.007 (jen v případě potřeby a max. 5%)

Konzistence ke stříkání: stanoveno přidáním tužidla

Průměr stříkací trysky: 1,8-2,5 mm			Tlak stříkání: 2-3 bar

Způsob stříkání: 1-3 křížově

# Schnutí:	a) Pokojová teplota – úplné vyschnutí: cca. 2 hod. při 200 C

b) Tepelné urychlení – 30 min. při 300 C (ventilace 10 min.)

c) Vypalování –

Doba zpracovatelnosti: 30 min. při 200 C (vyšší pokojová teplota má velký vliv na zkrácení

doby zpracovatelnosti)

Použití: v oblasti strojírenství, výborná přilnavost na ocel, hliník, litinu, dřevo a různé druhy

umělých hmot, výborně drží i na přebroušeném starém laku.

Vlastnosti: díky vysoké konzistenci je tmel WARNECKOL Polyfüller používán při zakrývání

jemných nerovností (důlků) a poškrábaných míst.

Nástroj na nanášení je potřeba bezpodmínečně hned po skončení práce očistit speciálním ředidlem (nebezpečí zaschnutí)!

Balení: plechovky: 1,5 kg a 5 kg

Ochrana zdraví a bezpečnost práce: viz. bezpečnostní list

Ekotoxikologické vlastnosti a likvidace odpadů: viz. bezpečnostní list.